UPM Finesse Silk

UPM Finesse Silk – устойчивое высокое качество, превосходная и четкая передача изображения. Подходит для печати журналов, рекламных материалов и каталогов.

Технические характеристики:

| Граммаж (г/м2) | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 135 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 | 270 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Толщина (µm) | 68 | 77 | 86 | 99 | 114 | 120 | 136 | 159 | 186 | 225 | 231 | 281 | 293 | 356 |
| Пухлость (см3/г) | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 1,03 | 0,95 | 1,04 | 1,00 | 1,04 |
| Глянец Lehmann (%) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Яркость D65 (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Белизна CIE (%) | 128 | 128 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Непрозрачность ISO (%) | 93.0 | 91.5 | 92,0 | 94,0 | 95,5 | 96,0 | 97,0 | 97,5 | 98,5 | 99,0 | 99,5 | 99,6 | 99,8 | 99,9 |
| Глянец Hunter (%) | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Гладкость PPS 10 (µm) | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |

ООО ”Европапир”, Центральный офис, 129110, Россия, Москва, ул. Большая Переяславская, д.46, стр.2 ИНН 7708502716

КПП 770801001 ОГРН 1037739864040 от 16.09.03 тел. (095) 787-01-50, факс (095) 787-01-55, office@europapier.com